ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ

ZKUŠEBNA AKREDITOVANÁ ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s.

PROTOKOL  O  ZKOUŠKÁCH

číslo :    	FZZ /02/0226

Zadavatel:     	Jakub Turek

MF DNES

Na Příkopě 31

11 21 Praha 1

Vzorek: 	9 x ponožky

1.  OutdoorFox, Foxriver, Warmpeace, Slavíkova,

slabé ponožky pro pobyt v přírodě

2.  Fresh feet, Marks and Spencer, , Marks and Spencer , Na příkopě

různobarevné společenské ponožky

3.  Sport Socks, Nike, A3 sport, Carrefour Smíchov,  slabé sportovní ponožky

4.  Thermo, Moira,  Alpinus, Bělehradská, silné ponožky na pobyt v přírodě

5.  Thermo, Moira,  Hudy, Na Perštýně, silné ponožky na pobyt v přírodě

6.  Fresh, Bellinda, Kotva, společenské tmavě modré ponožky

7.  50380, Loana, prádlo, Jana Masaryka, společenské ponožky béžové/hnědé

8.  Holmes, Lonka Příbor, Kotva, Czech made!,

společenské černé ponožky obyčejné

9.  Cotton Socks, Nake, Likvidace, Rytířská,

bílé středně silné ponožky pro volný čas

Podmínky použití protokolu :	Protokol obsahuje výsledky zkoušek, které se vztahují jen 	k předloženému vzorku.Protokol nesmí být reprodukován

jinak, než celý.  K reprodukování  části  protokolu  si musí 	zákazník vyžádat souhlas zkušebny,která protokol vystavila.

Datum přijetí zakázky:  	18.02.2002

Datum vystavení protokolu:    	09.05.2002

Protokol vystavila:	Čermáková

Protokol kontrolovala:	Brettfeldová

Počet listů protokolu:             	5 + 12 přílohy

Protokol č. FZZ 02/0226

strana 2

# Klimatizování vzorku dle ČSN EN 20139 (80 0056)

# Zkušební ovzduší dle  ČSN EN 20139 ( 80 0056 ) 	- relativní vlhkost :  (65 ( 2) %

- teplota  :                (20 ( 2)°C

# METODIKA  HODNOCENÍ

## - č.4,č.5,č.6, a č.9 změna rozměrů po praní a sušení - zkušební metoda

## ČSN EN 25077( 80 0822),ČSN EN ISO 3759(800825), ČSN EN ISO 6330 (800821)

Podmínky zkoušení:	pračka WASCATOR  FOM 71 MP

program  5A – 40°C

celková náplň 5 kg

detergent ECE

sušení :  postup C – ve vodorovné poloze

## - č.1,č.3, a č.8 změna rozměrů po praní a sušení – zkušební metoda

## ČSN EN 25077( 80 0822), ČSN EN ISO 3759(800825), ČSN EN ISO 6330 (800821)

Podmínky zkoušení:	pračka WASCATOR  FOM 71 MP

program   5A – 40°C

celková náplň 5 kg

detergent ECE

sušení : postup E – v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení

## - č.7 změna rozměrů po praní a sušení – zkušební metoda

## ČSN EN 25077( 80 0822), ČSN EN ISO 3759(800825), ČSN EN ISO 6330 (800821)

Podmínky zkoušení:	pračka WASCATOR  FOM 71 MP

program   7A – 40°C

celková náplň 5 kg

detergent ECE

sušení : postup E – v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení

Protokol č. FZZ 02/0226

strana 3

# Klimatizování vzorku dle ČSN EN 20139 (80 0056)

# Zkušební ovzduší dle  ČSN EN 20139 ( 80 0056 ) 	- relativní vlhkost :  (65 ( 2) %

- teplota  :                (20 ( 2)°C

# METODIKA  HODNOCENÍ

## - č.2 změna rozměrů po praní a sušení – zkušební metoda

## ČSN EN 25077( 80 0822), ČSN EN ISO 3759(800825), ČSN EN ISO 6330 (800821)

Podmínky zkoušení:	pračka WASCATOR  FOM 71 MP

program  4A – 40°C

celková náplň 5 kg

detergent ECE

sušení : postup E – v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení

žehlení : žehličkou, při teplotě 110°C

- hodnocení změny vzhledu  textilie po praní a sušení – zkušební metoda PNJ 521-80-94

Podmínky zkoušení:  hodnocení provedeno po 1. praní a sušení

- tažnost ponožek před praním a po 1x praní – zkušební metoda PNJ 518 – 80 -94

Podmínky zkoušení:	přístroj : INSTRON – CRE

maximální zatížení : 10 N

doba zatěžování : 30 s

podélně přehnuté vzorky

Protokol č. FZZ 02/0226

strana 4

ZJIŠTĚNÉ  HODNOTY

| 4. Thermo, Moira, Alpinus, Bělehradská, silné ponožky na pobyt v přírodě 5. Thermo, Moira, Hudy, Na Perštýně, silné ponožky na pobyt v přírodě 6. Fresh, Bellinda, Kotva, společenské tmavě modré ponožky 9. Cotton Socks, Nake, Likvidace, Rytířská, bílé středně silné ponožky pro volný čas |
| --- |
| ukazatel | měřící jednotka | zjištěné hodnoty |
|  |  | č.4 | č.5 | č.6 | č.9 |
| změna rozměrů po praní při 40°C délky chodidla délky ponožky šířky nártu | % % % | -6,9 -7,7 -0,9 | -7,8 -5,9 -2,7 | -5,1 -7,5 -4,2 | -0,6 -1,5 -1,4 |
| hodnocení změny vzhledu textilie po údržbě | st. | 4 - 5 | 3 | 4 | 5 |
| tažnost ponožek před praním po praní | % % | 20,3 21,7 | 21,6 28,4 | 27,7 36,3 | 21,8 22,1 |
| 1. OutdoorFox, Foxriver, Warmpeace, Slavíkova, slabé ponožky pro pobyt v přírodě 3. Sport Socks, Nike, A3 sport, Carrefour Smíchov, slabé sportovní ponožky 8.. Holmes, Lonka Příbor, Kotva, Czech made!,společenské černé ponožky obyčejné |
| ukazatel | měřící jednotka | Zjištěné hodnoty |
|  |  | č.1 | č.3 | č.8 |
| změna rozměrů po praní při 40°C, sušení v sušičce délky chodidla délky ponožky šířky nártu | % % % | -3,6 -4,6 -1,8 | -4,5 -6,8 -4,3 | -0,8 -3,9 -3,8 |
| hodnocení změny vzhledu textilie po údržbě | st. | 4 | 5 | 5 |
| tažnost ponožek před praním po praní | % % | 52,2 53,2 | 46,5 48,2 | 50,9 49,7 |

Protokol č. FZZ 02/0226

strana 5

ZJIŠTĚNÉ  HODNOTY

| 7. 50380, Loana, prádlo, Jana Masaryka, společenské ponožky béžové/hnědé |
| --- |
| ukazatel | měřící jednotka | zjištěné hodnoty |
|  |  | č.7 |
| změna rozměrů po mírném praní při 40°C, sušení v sušičce délky chodidla délky ponožky šířky nártu | % % % | -3,6 -4,2 -6,6 |
| hodnocení změny vzhledu textilie po údržbě | st. | 5 |
| tažnost ponožek před praním po praní | % % | 29,9 29,4 |
| Fresh feet, Marks and Spencer, , Marks and Spencer , Na příkopě, různobarevné společenské ponožky |
| ukazatel | měřící jednotka | zjištěné hodnoty |
|  |  | č.2 |
| změna rozměrů po praní při 50°C, sušení v sušičce, žehlení 110°C délky chodidla délky ponožky šířky nártu | % % % | -11,7 -5,8 -8,0 |
| hodnocení změny vzhledu textilie po údržbě | st. | 4 |
| tažnost ponožek před praním po praní | % % | 40,7 43,8 |

Vladimír Štork

vedoucí fyzikální zkušebny

Podklad pro fakturaci 	Označení zakázky : FZZ 02/0226

Sdělenka               : 7486

VYÚČTOVÁNÍ VE PROSPĚCH KONTA : 20

Objednávka ze dne           :

Objednávka vyřízena dne :   	06.05.2002

Podnik : 	Jakub Turek

MF DNES

Na Příkopě 31

11121 PRAHA 1

DIČ :                                                                                            telefon :  02/ 22062329

IČO:

Předmět fakturace  - výrobek  :    9x ponožky

| Specifikace účtování | Celkem Kč |
| --- | --- |
| Změna rozměru po praní | 6 000,-Kč |
| Změna vzhledu po praní | 900,-kč |
| Tažnost ponožek před praním a po praní | 3 600,- |
| Celkem | 10 500,-Kč |

Datum    : 06.05.2002

Vyřizuje : Čermáková